Normas ANSI/ADA correspondentes a normas ISO e outras relevantes

Prof. Dr. Álvaro Della Bona

Agosto/2018

| ANSI/ADA | ISO | Assunto |
| --- | --- | --- |
| 1 e 6 | 24234:2015 | Amalgama dental (modificou as ISO 1559 e 1560) |
| 15 | 22112:2017 | Dentes artificiais (porcelana e acrílico) (modificou as ISO 3336 e 4824) |
| 17 | - | Acrílico para reembasamento provisório de próteses |
| 18 e 82 | 21563:2013 | Hidrocoloides reversíveis ou irreversíveis (modificou as ISO 1563; 1564 e 13716) |
| 19 | 4823:2015 | Materiais de moldagem a base de elastômero |
| 23 | 3823-1:2014 | Instrumentos rotatórios: brocas de aço e carbide |
| 23 | 3823-2:2015 | Instrumentos rotatórios: brocas de acabamento |
| 25 | 6873:2013 | Produtos de gesso |
| 26 | 13116:2014 | Equipamentos dentários de Raios-X |
| 27 | 4049:2018 | Resinas para restauração |
| 28 e 58 e 101 | 3630-1:2008 | Instrumentos endodônticos |
| 28 e 63 e 95 | 3630-2:2013 | Instrumentos endodônticos: alargadores |
| 30 | 3107:2011 | Cimentos de oxido de zinco com e sem eugenol |
| 32 | 15841:2014 | Fios ortodônticos |
| 33 | 1942:2009 | Terminologia |
| 34 | 9997:1999 | Seringas carpules |
| 37 | - | Pós dentários abrasivos |
| 38 | 6872:2015 | Sistemas metal-cerâmicos |
| 39 | 6874:2015 | Selantes para fossa e fissura |
| 41 | 7405:2008 | Biocompatibilidade dos materiais dentários |
| 43 | 7488:2018 | Amalgamadores elétricos |
| 44 | - | Equipamentos dentários eletro-cirúrgicos |
| 46 | 6875:2011 | Cadeira odontológica para o paciente |
| 47 | 7494-1:2011 | Equipamento do consultório odontológico: requerimentos gerais |
| 47 | 7494-2:2015 | Equipamento do consultório odontológico: água, ar e sucção |
| 48 | 10650-1:2004 | Fotopolimerizadores: halógenos |
| 48 | 10650-2:2007 | Fotopolimerizadores: LED |
| 53 | 10477:2004 | Materiais poliméricos para coroas e pontes |
| 54 | 7885:2010 | Agulhas descartáveis |
| 57 | 6876:2012 | Materiais para selamento endodôntico |
| 62 | - | Pastas dentárias abrasivas |
| 69 | 6872:2015 | Cerâmica dentárias |
| 70 | - | Aparatos de proteção radiográfica e acessórios |
| 71 | 3630-3:2015 | Instrumentos endodônticos: condensadores |
| 73 | 7551:1996 | Pontas absorventes |
| 74 | 7493:2006 | Mocho do operador (CD) |
| 75 | 10139-1:2005 | Reembasadores resilientes de curta duração |
| 75 | 10139-2:2009 | Reembasadores resilientes de longa duração |
| 76 | - | Luvas de látex para odontologia |
| 78 | 6877:2006 | Cones de obturação endodôntica |
| 80 | 7491:2000 | Determinação de estabilidade de cor |
| 85 | - | material para profilaxia descartável |
| 87 | - | Moldeiras para moldagem |
| 88 | 9333:2006 | Ligas odontológicas para soldagem |
| 89 | 9680:2014 | Refletores de consultório odontológico |
| 96 | 9917-1:2007 | Cimentos dentários a base de água: reação ácido-base |
| 96 | 9917-2:2010 | Cimentos dentários a base de água: modificados por resina |
| 97 | 10271:2011 | Testes de corrosão para metais |
| 99 | - | Protetores bucais para esportes |
| 100 | 27020:2010 | Bráquetes e tubos ortodônticos |
| 102 | - | Luvas de nitrilo não-estéreis para odontologia |
| 103 | - | Luvas de cloreto de polivinil não-estéreis para odontologia |
| 105 | 21606:2007 | Acessórios elásticos para ortodontia |
| 109 | - | Estocagem e eliminação de amálgama e seus resíduos |
| 110 | 13485:2003 | Efeitos do laser sobre tecidos duros e moles |
| 113 | 13397:2005 | Instrumentos de periodontia |
| 116 | 16408:2015 | Enxaguatórios bucais |
| 119 | 20126:2012 | Escovas dentais manuais (modificou a ISO 8627) |
| 119 | 22254:2005 | Cerdas de escovas dentais (modificou a ISO 8627) |
| 120 | 20127:2005 | Escovas dentais automáticas |
| 122 | 15854:2005 | Cera de uso odontológico (modificou as ISO 1561 e 12163) |
| 125 | 16409:2006 | Escovas interdentais |
| 126 | 15912:2006 | Revestimento para fundição e material refratário (modificou as ISO 7490, 11244, 11245, 11246 e 9694) |
| 127 | 14801:2007 | Fadiga dinâmica para implantes dentários |
| 130 | 11609:2010 | Dentifrícios |
| 134 | 22674:2006 | Metais para prótese (modificou as ISO 1562, 6871-1, 6871-2, 16744 e 8891) |
| 139 | 20795-1:2013 | Resinas para base de próteses (modificou a ISO 1567) |
| 139 | 20795-2:2013 | Resinas para ortodontia |
| 141 | 14356:2003 | Materiais para duplicação |
|  | 9693-1:2012 | Teste de compatibilidade: sistemas metal-cerâmico |
|  | 9693-2:2012 | Teste de compatibilidade: sistemas cerâmico-cerâmico |
|  | 16954:2015 | Avaliação do biofilme no sistema de canalização de agua no consultório |
|  | 10993 | Sistemas de esterilização |
|  | 5832 | Implantes dentários |
|  | TR28642:2011 | Mensuração de cor em odontologia |
|  | 14457:2012 | Peças de mão e motores (modificou as ISO 7785-1, 7785-2, 11498 e 13294) |
|  | 7711-1:1997 | Instrumentos rotatórios diamantados |
|  | 7711-2:2011 | Discos diamantados |
|  | 11405:2015 | Adesão a estrutura dentária |
|  | 17304:2013 | Contração de polimerização de materiais restauradores resinosos |
|  | 17988:2014 | Testes de corrosão para amálgama |
|  | 29022:2013 | Resistência adesiva por cisalhamento |
|  | 13078:2013 | Fornos para odontologia |
|  | 14569-1:2007 | Desgaste por escova dental |
|  | 14569-2:2001 | Desgaste por 2 e/ou 3 corpos |
|  | 7787 | Instrumentos rotatórios de laboratório de prótese |
|  | 28399:2011 | Produtos para clareamento dental |
|  | 12836:2015 | Sistemas CAD/CAM para restaurações indiretas |